**Инструкция по укладке**

Данная инструкция предоставляет Вам достаточно информации, чтобы произвести укладку. Конечно, указанные ниже советы должны дополняться профессиональными знаниями, необходимыми для такого рода деятельности.

**Подготовка основания**

Тип основания, его качество и подготовка к укладке имеют решающее влияние на результат укладки.

Во избежание неровностей на покрытии и его повреждения после укладки, поверхность основания должна быть ровной, чистой и сухой, иначе любая неровность в последствии будет видна. В случае необходимости нанесите на поверхность  основания дополнительный выравнивающий слой. Только после этого можно наносить клей.

 Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь у специалиста.

**Бетонный пол**

Используйте выравнивающий раствор, чтобы заполнить все неровности: выбоины, щели.

Влажность бетонного пола не должна превышать 5% перед тем, как Вы начнёте укладывать дизайн плитку. Пропылесосьте бетонный пол - на нём не должно остаться песка и пыли!

 **Плиточный пол**

 Используйте выравнивающий раствор, чтобы и швы, и сами плитки находились на одном уровне.

Желательно для этого нанести дополнительный слой выравнивающего раствора, дать ему высохнуть, затем отшлифовать и пропылесосить несколько раз.

 **Деревянный пол**

Убедитесь, что нигде не торчат гвозди. Закрепите все незакреплённые планки. Зашпаклюйте все швы и щели (поверхность должна быть идеально ровной).

 **Мягкий пол**

Старое напольное покрытие, например, линолеум, ковролин, винил, пробковое покрытие, необходимо

снять. Остатки клея - убрать. После этого нанести выравнивающий раствор. Поверхность отшлифовать и пропылесосить.

 **Плавающий пол**

Если в качестве основания используется фанера или другие виды плавающих полов, то он должен быть уложен минимум за 24 часа до укладки напольного покрытия.

 На поверхность любого основания необходимо нанести слой праймера. Используйте поролоновый или короткошерстный валик. Соблюдайте время высыхания, рекомендованное производителем (обычно +/- 30 минут). Слой праймера закроет поры на поверхности основания и обеспечит оптимальную схватываемость основания с клеем.

**Общая подготовка**

 **Акклиматизация**

 Дизайн плитка должна акклиматизироваться в течение минимум 24-х часов при комнатной температуре (18 – 22° С). Для этого расположите продукт на полу в небольших стопках.

Температура в помещении должна быть постоянной на протяжении минимум 72 часов. За счёт этого дизайн плитка будет иметь оптимальную эластичность и снижается риск расхождения швов.

 **Ровная поверхность основания**

 Поверхность основания, на которую будет осуществляться дизайн плитка, должна быть максимально ровной. Проверить ровность основания можно двухметровой рейкой-уровнем, при этом допускается неровность по краям рейки до 2 мм. В ином случае, могут возникнуть проблемы при укладке.

 **Отапливаемый пол**

Если у вас отапливаемый пол, позаботьтесь о том, чтобы установка и введение в эксплуатацию системы отопления пола была произведена минимум за 4 недели до настилки напольного покрытия. И не включайте отопление пола 24 часа до и после настила дизайн плитки.

 **Температура**

Идеальная температура укладки – комнатная температура (18 - 22° С), и температура поверхности- 15°C. Данные условия должны быть соблюдены в течение минимально 3 дней до укладки и 7 дней после.

 **Влажность**

Относительная влажность в помещении не должна превышать 65 % (идеальная - 40-60%). Слишком низкая температура и /или высокая влажность приведут к плохому качеству укладки напольного покрытия.

 **Солнечное освещение**

Избегайте прямого попадания солнечных лучей во время и после укладки в течение 48 ч., т.к. солнечные лучи нагревают поверхность пола, что может ухудшить качество укладки.

**Настилка**

**План укладки**

 Напольное покрытие в виде планок предоставляет неограниченное количество возможностей укладки.

Параллельная, по диагонали, "ёлочка" и так далее. Сделайте заранее рисунок с планом укладки и нанесите соответствующую разметку на подготовленное основание.

 **Клей**

Необходимо использовать специальный клей, предназначенный для ПВХ напольных покрытий. Спросите совета у поставщика клея. Следуйте инструкции производителя клея, при его нанесении. Избегайте двойного нанесения клея. Клей наносится зубчатым шпателем. Рекомендации по клею: Thomsit K188E, Homakoll 268, Forbo 528 Eurostar Allround

**Остатки клея необходимо сразу удалять влажной тряпочкой.**

 **Уход после укладки напольного покрытия.**

Через 48 часов после укладки, вымойте пол нейтральным моющим средством, и затем протрите полы чистой водой. Используйте только влажную тряпку, не выливайте воду на пол, не оставляйте луж.

 **Общий уход**

Специальная обработка поверхности дизайн плитки делает ненужным специальный уход. Через какое-то время, когда заметны загрязнения, можно использовать специальные средства по уходу за подобным полом, восстанавливающие блеск.

**Самое простое - влажная тряпка, пылесос.**

Не выливайте воду на пол, не оставляйте луж, не используйте агрессивных чистящих средств.

 **”Генеральная” уборка**

В зависимости от степени загрязнения  можно использовать чистящие продукты для данного рода напольных покрытий. В больших помещениях можно использовать специальные машины для чистки.

 **Отапливаемый пол**

Данное покрытие может укладываться на полы с подогревом (температура поверхности не выше 27°C).